Isonic 2008 便携式超声波多通道BC扫描成像检测系统

技术参数

系统多通道常规通道部分基本功能：

计算机一体化的超声成像检测系统，具备多通道A、B、C、TOF、TOFD成像检测功能。依据标准满足12-400mm壁厚的焊缝及热影响区的自动化检测及手动检测TOFD功能。每组通道独立设置参数及采集数据，所有通道组合检测记录并生成C扫描三维数据。可实现检测实时图像显示及自动记录扫描数据，数据包含基本A扫描波形、B扫描图象、TOF当量/声程图谱、TOFD扫描图像，存储为不可修改的只读数据。系统应将采集到的信号进行数字化图像处理、分析、报告。包括每个信号采集点的波幅和时基波形数据，满足对缺陷定位和定量的测量精度要求。系统可通过外接网络数据线满足大容量检测数据的快速采集、传输、存储和处理打印等功能。仪器及自动化扫查器具备良好的抗干扰能力，保证整套系统在良好的耦合状态下进行数据采集。

1．仪器组成及适用范围：便携式计算机一体化超声成像设备，主机采用8发8收通道常规超声16个探头接口，应按标准要求满足TOFD对12-400mm焊缝的检测（包含热影响区）的覆盖范围，记录与分析。具有USB接口、内置网卡，可通过网络进行远程操作及数据传送。

2. 仪器TOFD软件功能：数据应以带状图方式同屏同步显示记录，组合模式操作应包含TOFD成像、脉冲幅度/时间门（TOF）图谱、耦合监控条状图、声程/当量MAP图及带状图中相应A超信号的剖面壁厚带状图等模式的组合选择。各模式带状图的脱机评估记录软件功能应包含完整A超的回放、评估、标记缺陷与生成缺陷列表、带状图的持续变化、幅度闸门和时间闸门。

3．仪器多通道B扫描功能：各组常规探头数据应以带状图方式同屏同步显示记录，并可通过C扫描成像及分析功能对所有通道数据进行合成，包括完整的检测区域面积成像及逐点A超回放。

3．扫查器装置要求：应满足12-400mm壁厚的环焊缝、纵焊缝包括热影响区的检测，配置各种角度及规格尺寸的探头楔块、不同类型缺陷检测要求的TOFD扫查器、具有磁轮编码器的自动化及手动检测扫查器。应满足最大1米厚度的铸锻件母材检测，扫查器可夹持8组常规通道探头通过端面或轴面进行检测，编码器自动记录扫查位置，保证所有探头耦合状态，扫查器行走稳定，无信号干扰现象。

1、技术参数：

1）脉冲类型：双极脉冲方波

2）输出电压：≥400V

3）启始脉冲：≤5 ns

4）脉冲幅度：在阻抗50Ω的情况下，激发电压平稳可调50V-400V

5）脉冲宽度：10...600 ns，支持尖峰脉冲

6）重复频率：0...5000 Hz

7）最大增益：> 100 dB                                                                       9）频率范围：0...25 MHz带宽                                                                                       10）A/D转换：320 MHz - 16位

11）直通波周期：宽频带窄脉冲信号优化为1.5个脉冲周期

12）A扫描显示模式：射频, 全波 / 正半波 / 负半波

14）闸门位置：各种 A-Scan显示延迟，范围可调

15）闸门高度：5...95% 的A超屏幕高度

16）声波声速：300...20000m/s

17）显示范围：0.5...7000us

18）显示延迟：0...3200us

19）探头角度：0...90°

20）探头延迟：0...70us

21）信号抑制：0...99% 屏幕高度

22）阻尼范围：25Ω…1000Ω

23）峰值模式：支持波峰值、第一波峰值、前沿值、第一前沿值、峰值记忆等模式

24）数据存储方式：100% 数据采集并储存

25）通道数量：8个发射通道探头接口与8个接收通道探头接口

26）并行激发：所有通道同时激发、接收，数字化信号并记录                                          27）分时激发：所有通道分时激发、接收，数字化信号并记录

28）模式：单晶 / 双晶

30）DAC / TCG：46 dB 动态范围, 坡度≤20 dB/μs, DAC曲线数量1到40 点

39）仪器接口：USB接口，LAN以太网接口，PS2串口，VGA视频端口，编码器接口，1-16个常规探头接口（用于TOFD、B扫描等）

40）操作系统：WindowsXP

41）编 码 器：步进式编码器增量编码器≤0.5mm步进，时间编码器≤0.02秒步进

42）记录长度：50...20000 mm，自动滚屏

2、系统功能：

- 要求检测系统满足A/B/C/TOF/TOFD扫描数据，具备多通道A/B/TOF/TOFD组合模式的条状图同屏同步成像记录及分析功能，具备C扫描数据合成显示与分析。

- 要求检测系统应同时满足8组发射与8组接收通道模式下的A、B、TOF、TOFD成像检测记录功能，每个通道均可选择单晶或双晶模式。支持多通道设置同屏显示记录功能。支持时基模式及步进编码器记录模式。可对带有同步A超信号的B扫描及TOFD图像进行曝光、逆转、滤波、抑制、按比例放大、多次反射波叠加、测量等操作，软件支持各种功能下的精确分析。

- 数据分析软件：可实现在检测系统上或PC上对检测数据进行后处理且中英文可选。该软件可在台式机或笔记本等带有Windows系统的电脑上安装且无安装次数与使用功能限制。数据采集采用自动的计算机数据采集，原始数据自动记录且不可更改。

- 控制界面：前置面板，触摸式屏幕或防水按键/鼠标，WindowsXP操作系统，中英文操作界面。

- 通道数量：8通道16接口单晶/双晶模式，脉冲电压：50 V ...400 V平稳可调。